福建省质量技术监督局

计量认证证书号：2006130037Z

福建省宝玉石协会鉴定专业委员

检 验 报 告

共  1  页 第  1  页

| 首饰名称 |  | 类别 | 珠宝首饰行业质量自律抽检 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经销 单位 | 名称 |  | 样 品 概 况 | 抽样数量 | 件 |
|  | 地址 |  |  | 抽样日期 | 2007年 月 日 |
|  | 电话 |  |  | 抽样地点 | 柜台 |
| 报告日期 | 2007年 月 日 |  | 抽样方法 | 随机 |
| 检 验 结 果 | 抽检首饰1： 样品明示：足金戒指 重量：3.30克 检测结果：样品含黄金98.60% 重量：3.30克 （黄金含量不合格） 抽检首饰2： 样品明示：千足金项链 重量：8.30克 检测结果：样品含黄金99.60% 重量：8.30克 （黄金含量不合格） 抽检首饰3： 样品明示：钻石镶嵌戒指 净度：VVS 颜色：H 切工：好 重量：0.30克拉 检测结果：净度：VVS 颜色：H 切工：好 重量：0.30克拉 (质量合格) |
|  | 检验依据： GB/T 18043-2000《贵金属首饰含量的无损检测方法X射线荧光光谱法》 GB 11887-2002《首饰 贵金属纯度的规定及命名方法》 QB/T 1690-1993 《金银饰品重量测量允差的规定》 GB/T 16554-2003 《钻石分级》 GB/T 16553-2003 《珠宝玉石 鉴定》 |
| 说 明 | 贵金属首饰印记强制要求有三项：①材料名称 ②纯度 ③厂家代号 |

批准                              校核                              主检

福建省宝玉石协会会址：福州市华林路128号    电话：0591-87812383    传真：0591-87812236